WYTYCZNE PROSKALA

ODBIÓR WIZUALNY SZYB ZESPOLONYCH

Dokument wewnętrzny  |  Wersja 1.0  |  2026  |  Podstawa: EN 1279 / Norma Zakładowa Press Glass SA

Niniejszy dokument określa zasady i kryteria oceny wizualnej izolacyjnych szyb zespolonych dostarczanych i montowanych przez firmę Proskala Okna i Drzwi. Wytyczne opracowano na podstawie normy europejskiej EN 1279 oraz norm producentów szyb stosowanych w produktach Proskala.

Dokument stanowi integralną część warunków gwarancji Proskala i jest dokumentem referencyjnym dla protokołów zdawczo-odbiorczych. Podpisanie protokołu odbioru stolarki jest równoznaczne z akceptacją niniejszych wytycznych.

1.  ZAKRES STOSOWANIA

Wytyczne dotyczą wszystkich izolacyjnych szyb zespolonych (pojedynczych i wielokomorowych) dostarczanych i montowanych przez Proskala, w tym szyb:

•  monolitycznych i warstwowych (VSG/laminowanych),

•  z powłokami niskoemisyjnymi i refleksyjnymi,

•  hartowanych i termicznie wzmocnionych,

•  barwionych, matowych, ornamentowych — o ile nie ustalono odrębnie w umowie.

2.  WARUNKI MIARODAJNEJ INSPEKCJI WIZUALNEJ

Ocena szyb przeprowadzona niezgodnie z poniższymi warunkami nie stanowi miarodajnej podstawy do oceny jakości produktu i nie jest wiążąca dla Proskala. Zasada ta wynika bezpośrednio z normy EN 1279 i Normy Zakładowej producenta szyb.

| Nr | Warunek | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj światła | Wyłącznie rozproszone światło dzienne (np. zachmurzone niebo). Bezpośrednie nasłonecznienie oraz oświetlenie sztuczne wykluczają miarodajną ocenę. |
| 2 | Odległość obserwacji | Minimum 3 metry od płaszczyzny szyby. Obserwacja z mniejszej odległości nie jest podstawą oceny jakościowej. |
| 3 | Kąt obserwacji | Jak najbardziej prostopadły do powierzchni szkła (kąt zbliżony do 90°). Obserwacja pod kątem ostrym fałszuje obraz. |
| 4 | Kierunek patrzenia | Przez szybę — w świetle przechodzącym (od wewnątrz na zewnątrz lub odwrotnie). Ocena w świetle odbitym ("na szybę") jest niedopuszczalna. |
| 5 | Stan szyby | Szyba czysta i sucha. Szyby mokre, zaparowane, pokryte kondensacją lub zabrudzone nie stanowią miarodajnej podstawy oceny. |
| 6 | Czas obserwacji | Nie dłużej niż 1 minuta na 1 m² powierzchni szyby. |
| 7 | Oznaczenia na szybie | Wady nie powinny być oznaczane na szybie przed oceną. Ewentualne oznaczenia po ocenie. |

3.  OBSZARY OCENY SZYBY

Zgodnie z normą EN 1279 powierzchnia szyby dzielona jest na trzy strefy oceny, dla których obowiązują różne kryteria dopuszczalności wad:

| Strefa | Definicja | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strefa R | Pas 15 mm przy krawędzi, zwykle kryty ramą lub uszczelnieniem | Brak limitów — strefa niewidoczna po montażu w ramie okiennej | Obszary oceny szyby zespolonej |
| Strefa E | Pas 50 mm od krawędzi widocznego obszaru szyby | Zaostrzone wymagania względem strefy R, łagodniejsze niż M |  |
| Strefa M | Strefa główna — centralny obszar szyby | Najostrzejsze wymagania jakościowe |  |

Strefa R jest zwykle niewidoczna po zabudowaniu szyby w ramie — przykryta profilem lub uszczelnieniem obrzeża. Wady w tej strefie nie mają wpływu na użytkowanie ani odbiór estetyczny produktu.

4.  DOPUSZCZALNE WADY — KRYTERIA AKCEPTACJI

Poniższe tabele określają maksymalną dopuszczalną liczbę i rozmiar wad dla jednokomorowej izolacyjnej szyby zespolonej wykonanej z dwóch tafli szkła monolitycznego, zgodnie z normą EN 1279 i Normą Zakładową Press Glass SA. Wady mieszczące się w tych limitach nie stanowią podstawy reklamacji.

Wszystkie poniższe oceny obowiązują wyłącznie przy spełnieniu warunków inspekcji opisanych w sekcji 2. Ocena przeprowadzona niezgodnie z tymi warunkami jest nieważna.

4.1  Wady punktowe (inkluzje, pęcherze, punktowe wady powłok)

Wady punktowe to sferyczne lub półsferyczne zakłócenia przezroczystości wizualnej — inkluzje ciała stałego lub gazowe, punktowe wady w powłoce lub szkle warstwowym.

| Strefa | Wymiar wady ø [mm] | S ≤ 1 m² | 1 < S ≤ 2 m² | 2 < S ≤ 3 m² | S > 3 m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | Każdy wymiar | Bez limitu |  |  |  |
| E | ø ≤ 1 | Dopuszczalne jeśli mniej niż 3 szt. na każdy obszar ø 200 mm |  |  |  |
|  | 1 < ø ≤ 3 | 4 szt. | 1 szt. na każdy metr bieżący obwodu szyby |  |  |
|  | ø > 3 | Niedopuszczalne |  |  |  |
| M | ø ≤ 1 | Dopuszczalne jeśli mniej niż 3 szt. na każdy obszar ø 200 mm |  |  |  |
|  | 1 < ø ≤ 2 | 2 szt. | 3 szt. | 5 szt. | 5 szt. + 2 szt./m² |
|  | ø > 2 | Niedopuszczalne |  |  |  |
|  | "Halo" — obszar lokalnie zniekształcony, zwykle wokół wady punktowej, gdy wada znajduje się w tafli szkła. Halo wlicza się do wymiaru wady punktowej przy ocenie. |  |  |  |  |

4.2  Zabrudzenia (materiał pozostały na powierzchni szkła)

Zabrudzenia to materiał pozostający na powierzchni szkła w postaci kropki lub plamy. Tabela dotyczy jednej powierzchni; zabrudzenia na różnych powierzchniach są oceniane niezależnie.

| Strefa | Typ i wymiar ø [mm] | S ≤ 1 m² | S > 1 m² |
| --- | --- | --- | --- |
| R | Każdy wymiar | Bez limitu |  |
| E | Kropki ø ≤ 1 | Bez limitu |  |
|  | Kropki 1 < ø ≤ 3 | 4 szt. | 1 szt. na każdy metr bieżący obwodu szyby |
|  | Plama ø ≤ 17 | 1 szt. |  |
|  | Kropki ø > 3 i plama > ø 17 | Maksymalnie 1 szt. |  |
| M | Kropki ø ≤ 1 | Maks. 3 szt. na każdy obszar ø 200 mm |  |
|  | Kropki 1 < ø ≤ 3 | Maks. 2 szt. na każdy obszar ø 200 mm |  |
|  | Kropki ø > 3 i plama > ø 17 | Niedopuszczalne |  |

4.3  Wady liniowe (rysy, depozyty, plamy podłużne)

Wady liniowe to wady na powierzchni lub we wnętrzu szkła w postaci depozytów, plam lub rys zajmujących większą długość lub podłużny obszar.

| Strefa | Długość indywidualna [mm] | Suma długości [mm] |
| --- | --- | --- |
| R | Bez limitu | Bez limitu |
| E | ≤ 30 | ≤ 90 |
| M | ≤ 15 | ≤ 45 |
| Wady liniowe — rysy, depozyty, plamy zajmujące większą długość lub podłużny obszar na powierzchni lub we wnętrzu szkła. |  |  |

4.4  Korekta limitów dla szyb wielokomorowych i warstwowych

Dopuszczalna liczba wad określona w tabelach 4.1–4.3 jest zwiększana dla szyb z większą liczbą elementów składowych. Liczba dopuszczalnych wad jest zawsze zaokrąglana w górę.

| Rodzaj szyby | Mnożnik dopuszczalnej liczby wad |
| --- | --- |
| Szyba 2-komorowa (3 tafle monolityczne) | Wartości z tabel × 1,25 (zaokrąglać w górę) |
| Szyba z 2 tafli szkła warstwowego VSG (każda z 2 elementów) | Wartości z tabel × 1,50 (zaokrąglać w górę) |
| Każdy dodatkowy szklany element składowy | +25% na każdy dodatkowy element — zawsze zaokrąglać w górę |

5.  ZJAWISKA FIZYCZNE NIEBĘDĄCE WADĄ PRODUKTU

Poniższe zjawiska są nieodłączną właściwością fizyczną izolacyjnych szyb zespolonych. Wynikają z procesów produkcyjnych, właściwości optycznych szkła lub warunków eksploatacji. Nie stanowią wady produktu i nie mogą być podstawą reklamacji.

| Zjawisko | Opis i przyczyna — nie stanowi podstawy reklamacji |
| --- | --- |
| Efekt interferencji (iryzacja) | Pojawienie się kolorów spektralnych (tęczowych plam) na skutek nakładania się fal świetlnych — fizyczna właściwość szkła float. Zjawisko losowe i nieuniknione. Widoczne szczególnie przy nacisku na szybę lub przy określonym kącie padania światła. |
| Anizotropia | Wzory świetlne (cętkowanie, pasy) widoczne na szybach hartowanych lub termicznie wzmocnionych, szczególnie pod kątem lub w świetle spolaryzowanym (np. przez okulary polaryzacyjne). Efekt uboczny procesu hartowania zgodny z EN 12150-1. |
| Różnice odcienia koloru | Nieznaczne różnice w kolorze między szybami wynikające z: zawartości tlenków żelaza w szkle, grubości powłoki, grubości tafli, kąta obserwacji. Nie stanowią wady — są nieuniknioną właściwością produkcyjną. |
| Ugięcia i zniekształcenia optyczne | Ugięcia szyb wynikające ze zmian ciśnienia barometrycznego lub temperatury względem warunków produkcji. Zamknięty gaz w przestrzeni międzyszybowej reaguje na zmiany ciśnienia i temperatury otoczenia powodując widoczne ugięcia tafli. |
| Kondensacja zewnętrzna | Skraplanie się pary wodnej na zewnętrznej powierzchni szyby zespolonej świadczy o dobrej izolacyjności termicznej produktu (niski U-factor). Nie jest wadą — jest potwierdzeniem wysokiej jakości termicznej szyby. |
| Wielokrotne odbicia | Podwójne lub wielokrotne odbicia obserwowane na powierzchni szyb zespolonych, szczególnie widoczne przy ciemnym tle. Fizyczna właściwość wszystkich szyb zespolonych. |
| Efekty wynikające ze zwilżalności | Zmiana wyglądu powierzchni szkła widoczna gdy szyba jest mokra (deszcz, kondensacja, woda do mycia) — ślady rolek produkcyjnych, odciski przyssawek, pozostałości środków uszczelniających. Zanikają po wyschnięciu lub myciu. |

6.  PĘKNIĘCIA I USZKODZENIA MECHANICZNE

Szkło jest ciałem bezpostaciowym, kruchym i twardym. Ulega pęknięciom na skutek mechanicznych lub termicznych czynników zewnętrznych.

6.1  Uszkodzenia mechaniczne — nie stanowią podstawy reklamacji wobec Proskala gdy:

•  powstały po dostarczeniu szyb na miejsce montażu i nie zostały odnotowane przy odbiorze,

•  ich charakter (kształt pęknięcia, miejsce inicjacji) wskazuje na uderzenie w powierzchnię, krawędź lub narożnik szyby po montażu,

•  są wynikiem działania osób trzecich, innych wykonawców prowadzących prace na obiekcie lub nieprawidłowego użytkowania.

6.2  Pęknięcia termiczne — nie stanowią podstawy reklamacji wobec Proskala gdy:

•  powstały w wyniku częściowego zacienienia szyby po montażu: przez żaluzje, rolety zewnętrzne, drzewa, fragment zadaszenia, meble ustawione przy szybie, naklejone dekoracje lub folie,

•  powstały wskutek nieprawidłowego doboru szyby do warunków termicznych obiektu — gdy doboru dokonywał podmiot inny niż Proskala,

•  szyba nie była objęta hartowaniem, mimo że warunki termiczne obiektu tego wymagały.

Szkło hartowane lub termicznie wzmocnione wykazuje znacząco wyższą odporność na pęknięcia termiczne i mechaniczne. W obiektach o podwyższonej absorpcji cieplnej (szyby ciemne, zabarwione, z powłokami absorpcyjnymi) lub przy ryzyku częściowego zacienienia Proskala rekomenduje stosowanie szyb hartowanych.

7.  MYCIE I KONSERWACJA — WPŁYW NA OCENĘ JAKOŚCI

Nieprawidłowe mycie szyb może powodować trwałe uszkodzenia powierzchni lub powłok. Wady powstałe na skutek nieprawidłowego mycia lub użycia nieodpowiednich środków nie podlegają reklamacji.

| Dozwolone | Miękka ściereczka lub guma do wody, zwykłe detergenty do szkła, izopropanol lub spirytus do usuwania tłuszczu i pozostałości uszczelek, obfite spłukanie wodą. |
| --- | --- |

| Niedozwolone | Metalowe skrobaki, ściereczki szorstkie/ścierne, środki żrące i alkaliczne (fluor, chlor), proszki czyszczące — mogą trwale uszkodzić powłoki niskoemisyjne i refleksyjne. |
| --- | --- |

| Uwaga — mokra szyba | Ocena jakości szyby mokrej (po myciu, deszczu, kondensacji) jest nieważna. Na mokrej szybie widoczne są ślady rolek produkcyjnych, przyssawek i inne efekty zwilżalności, które zanikają po wyschnięciu. Nie stanowią wady. |
| --- | --- |

8.  ZASADA ODBIORU — SKUTKI PRAWNE

Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego Proskala jest równoznaczne z potwierdzeniem, że szyby zostały ocenione zgodnie z niniejszymi Wytycznymi lub że Zamawiający świadomie rezygnuje z ich oceny w warunkach miarodajnych. Po podpisaniu protokołu reklamacje dotyczące wad widocznych szyb — możliwych do stwierdzenia przy prawidłowej inspekcji wizualnej — nie będą uwzględniane, chyba że zastrzeżenie zostało wpisane odręcznie w protokole odbioru.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obie strony zgodnie stwierdzają w protokole, że warunki atmosferyczne w chwili odbioru całkowicie uniemożliwiają miarodajną inspekcję szyb (np. intensywne opady). W takim przypadku, wyłącznie na podstawie obustronnie podpisanego zastrzeżenia wpisanego odręcznie w protokole, możliwa jest dodatkowa inspekcja w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 3 dni robocze.

Dokument obowiązuje od: 2026  |  Następny przegląd: 2028  |  Właściciel dokumentu: Proskala Okna i Drzwi

Wytyczne dostępne na stronie www.proskala.pl w sekcji Gwarancja i dokumenty.