INSULROCK

THERMAL CONDUCTANCE

| PANEL THICKNESS | THERMAL CONDUCTANCE |
| --- | --- |
| inches | btu/sf.hr.degree F |
| 4 5 6 8 10 12 | 0.069 0.055 0.046 0.035 0.028 0.023 |