Lokal/affärsvis mätningsbestämmelse

Utfärdare: Johan Adolfsson

# Tändsticksvirke till Swedish Match

### Mätplats

Swedish Match Vetlanda (89435), Forssjö, Bäckhammar, Fors och Stockarydsterminalen

### Mätmetod

Travmätning

Trave ska klassas i prima, sekunda eller utskott

### Sortiment/trädslag

**3550 -** Tändsticksvirke av Asp *Populus Tremula och* Hybridasp *Populus X*

### Tillredning

Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från lagringsröta, tickor och insektsskador.  
Den skall vara jämnkapad och tillfredställande kvistad. Kvarsittande kvist får vara maximalt 55 mm över mantelytan.

Fällkam får sticka ut maximalt 10 cm. Rotben med höjd >15 cm tillåts ej.

### Dimensioner

**Längd:** 310 cm               
Minsta längd: 307 cm (kortare stockar vrakas)  
Maximilängd: 330 cm (längre stockar vrakas)

**Diameter:**  
Minsta toppdiameter: 24 cm ub lågkant  
Max rotdiameter: 75 cm ub

**Redovisning**

Som längd redovisas avtalad längd = 310 cm

### Övrigt

Vid förekomst av sten, kol, sot, metall, eller plast ska leveransen mätningsvägras vid mottagningskontrollen.

Avvikelserapportering till köpare genom "Doris" om traven klassas som utskott.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvalitetstabell** | **Kvalitetskrav för enskild stock** |
| **Kvist** | Enskild kvist får vara max 120mm. (största mått) Halv kvist i kapskäret med missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts. Kvist helt angripen av röta (rötkvist) tillåts ej. |
| **Avverkningsspricka (spjälkning)** | Avverkningsspricka (spjälkning) som i ändytan öppnar sig mer än 5 mm längs hela utsträckningen tillåts ej. |
| **Ringsprickor** | Spricka som följer årsring tillåts till max halva årsringens längd. |
| **Växt- och frostspricka** | Växtspricka, frost- och torksprickor tillåts. |
| **Röta (fast/lös)** | Tillåts i stubbskäret på rotstock intill 1/3 av diametern. Centrumställd röta tillåts till max 50 mm på övriga ändytor. |
| **Krök** | Krokighet tillåts i ett led. Största avvikelse tillåts med max båghöjd 10 cm. |
| **Missfärgning** | ​Tillåts |
| **Övriga fel** | * Djupa rotveck och öppna lyror får ej gå djupare än 20 % av diametern på skadestället. * Öppen eller sluten klyka tillåts ej. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kompletterande kvalitetstabell** |  |  |  |  |
| **Toleranser för vrak** | **Klass 1 - Prima** | **Klass 2 - Sekunda** | **Klass 3 - Utskott** | **Orsaks-kod** |
| **Fel trädslag** | Ej tillåtet | Ej tillåtet |  | 1 |
| **Kvist** | Max 5 % | Max 20 % |  | 6 |
| **Avverkningsspricka (spjälkning)** | Max 5 % | Max 20 % |  | 7 |
| **Längdfel** | Max 5 % | Max 20 % |  | 5 |
| **Ringsprickor** | Max 5 % | Max 20 % |  | 6 |
| **Röta** | Max 5 % | Max 20 % |  | 3 |
| **Krök** | Max 5 % | Max 20 % |  | 2 |
| **Diameterfel**   * **Underdimension** * **Övergrovt** | Max 5 %  Ej tillåtet | Max 20 %  Ej tillåtet |  | 7  4 |
| **Övriga fel.**  **Tillredning mm.** | Max 5 % | Max 20 % |  | 6/7 |

Summan av de uppräknade felen gäller för % -talen.