Fiche Technique AS-C

# Usage

Le ruban AS-C permet d’extraire l’humidité de l’air afin d’éviter la condensation dans les containers. Contrairement aux absorbeurs d’humidité ambiante classiques, il peut s’auto-régénérer dès que le niveau d’humidité diminue. Une fois en place, il ne nécessite donc aucune manipulation est reste actif pendant de nombreuses années.

Le ruban AS-C permet d’éviter la formation de moisissures et toute dégradation liée à la condensation.

# Principe de fonctionnement

Le ruban AS-C est constitué d’un matériau mésoporeuse minéral déposée sur un substrat souple. Lorsque l’humidité relative de l’air augmente la vapeur d’eau est adsorbée. Lorsque l’humidité relative descend en dessous de 60%, le matériau se régénère spontanément.

# Caractéristiques techniques

| Format | Rouleau |
| --- | --- |
| Dimensions | Longueur : 50 m Largeur : 8 cm Pré-découpé tous les 2 mètres |
| Couleur | Blanc |
| Température de fonctionnement optimale | Entre 5 et 40°C |
| Température maximale avant dégradation | 110°C |
| Toxicité | Non toxique |
| Quantité maximale d’eau adsorbée | 110 g/m2 |
| Matériau du support | Non tissé |
| Matériau adsorbant | Matériau mésoporeux Taille moyenne des pores : 11 nm Volume poreux : 0.73 cm3/g A base d’aluminium |

# Dimensionnement

| Taille du container | Nombre de rouleaux |
| --- | --- |
| 10 pieds | 1/2 |
| 20 pieds | 1 |
| 30 pieds | 1 et 1/2 |
| 40 pieds | 2 |

# Mise en Œuvre

Le ruban AS-C est conçu pour être appliqué dans les rainures du plafond du container.

Le ruban est pré-découpé tous les 2 mètres, chaque élément pré-découpé doit être placé dans une rainure.

QR code accès vers le guide d’installation

# Conditions de stockage

Le ruban AS-C doit être stocké dans son emballage d’origine dans un endroit sec et aéré.

# Durée de vie

Le ruban AS-C est garanti 3 ans.

Le ruban AS-C n’est pas adapté aux locaux ouverts et/ou contenant des produits liquides en contact avec l’atmosphère.

Produit en conformité avec la réglementation REACH.

QR code accès pour plus d’information.