Fiche Technique AS-B

# Usage

Le ruban AS-B permet d’extraire l’humidité de l’air afin d’éviter la condensation dans les boites étanches type IP >65. Il permet d’éviter la corrosion et la dégradation des matériaux.

# Principe de fonctionnement

Le ruban AS-B est constitué d’un matériau mésoporeuse minéral déposée sur un substrat souple. Lorsque l’humidité relative de l’air augmente la vapeur d’eau est adsorbée. Lorsque l’humidité relative descend en dessous de 70%, le matériau se régénère spontanément.

# Caractéristiques techniques

| Format | Stickers pré-adhésivés |
| --- | --- |
| Dimensions | Longueur (mm); Largeur (mm). AS-B/S; 50; 20. AS-B/M; 100; 100. AS-B/L; 500; 200. |
| Couleur | Blanc |
| Température de fonctionnement optimale | Entre -5 et 40°C |
| Température maximale avant dégradation | 110°C |
| Toxicité | Non toxique |
| Quantité maximale d’eau adsorbée | 110 g/m2 |
| Matériau du support | Non tissé |
| Matériau adsorbant | Matériau mésoporeux Taille moyenne des pores : 11 nm Volume poreux : 0.73 cm3/g A base d’aluminium |

# Dimensionnement

Un sticker AS-B/S protège une boite de 1 L.

Un sticker AS-B/M protège une boite de 10 L.

Un sticker AS-B/L protège une boite de 100 L.

Calculateur du nombre de patch en fonction des dimensions de la boite : QR code

# Mise en Œuvre

Le ruban AS-B doit être placé dans la boite avant fermeture. Il peut être déposé à l’intérieur de la boite ou collé à l’une des surfaces.

QR code accès vers le guide d’installation

# Durée de vie

Le ruban AS-B est garanti 3 ans.

# Conditions de stockage

Le ruban AS-B doit être stocké dans son emballage d’origine dans un endroit sec et aéré.

Produit en conformité avec la réglementation REACH.

QR code accès pour plus d’information.