WC Trennwand

# Fabrikat:	W-hpl28

Datenblatt - Ausschreibungstext

Bezugsadresse		Weiss Trennwände GmbH

Am Neuweiher 20

91564 Neuendettelsau

Telefon: (09874)50 480 - 0

oder gleichwertig.............................................................

Bauart:

beidseitige 1,5mm HPL beschichtete Vollspanplatten mit 2 mm ABS Umleimern.

Wände und Türen:

beidseitige 1,5mm HPL beschichtete Vollspanplatten, 28mm stark, Verleimung wasserfest P3 – E1. Oberfläche miniperl. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen ABS - Umleimern geschützt, Kanten mit 1,5 mm Radius gerundet.

Konstruktion:

Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium U - Profile über die gesamte Elementhöhe. An der Vorderwand und am Mauerwerk unsichtbar befestigt. Über der Vorderfront verläuft zur Stabilisierung ein Aluminiumeloxiertes Hohlprofil (35 x 22 mm), Kanten unfallsicher gerundet.

Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassenem Gummikeder zur Geräuschdämmung.

Beschläge:

Zwei Aluminium Kantenbänder (ohne Feder), Badezellen-Einsteckschloss, Falle und Riegel aus Kunststoff (Leiseschließer), Drücker ECO Nylon U-Form mit Rosette und Frei / Besetzt – Garnitur mit Schauscheibe rot / weiss und Notentriegelung.

Füsse:

Höhenverstellbare Aluminium (E6/EV1) Fußstützen, Durchmesser 20 mm mit Bodenplatte und trittfester Aluminiumrosette. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben oder geklebt bei Fußbodenheizung bzw. Abdichtungen.

Standardzubehör:

Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Türpuffer.

Farben:

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte.

Sämtliche Profile naturfarben E6EV1 eloxiert oder nach RAL beschichtet.

Höhe:

Standardhöhe 2003 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit oder in Sonderhöhen nach baulichen Erfordernissen.